技术参数
Technical parameters

| 产能范围 Capacity range | 30000-120000 | - m3/a |
| --- | --- | --- |
| 幅面规格 Board size | 4×8, 6×8, 6×9 | - ft |
| 压机层数 No. of press daylight | 12-28 | - 层 Layer |
| 成品板厚度范围 Board thickness range | 10-25 | - mm |
| 产品容重 Board density | 600-750 | - kg/m3 |